S2 Table Au content as determined by EDXRF and XPS analyses.

|  | Catalyst | Au concentration, % (m/m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | EDXRF | XPS |
| 1 | 1.5% Au/SiO2 | 1.52 ± 0.12 | 3.1± 0.1 |
| 2 | 1.0% Au/Cu | 1.18 ( 0.051 | 9.6 ± 0.1 |
| 3 | 1.0% Au/Ni | 1.11 ( 0.030 | 50.2 ± 0.1 |
| 4 | 1.0% Au/Fe | 1.02 ± 0.042 | 21.6± 0.1 |