Table 3. Results of the L9(34) orthogonal experiment using Z9,E12-14:Ac MPEG-PCL nanoparticles

| Factor | W (A) | W/S ratio (w/w) (B) | T ((C) (C) | S (rpm) (D) | EE (%) (Z9:E12-14:Ac)% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.11 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 85.77 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 58.91 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 55.41 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 71.66 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 82.73 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 60.23 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 56.45 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 57.95 |
| K1 | 221.79 | 192.74 | 216.29 | 206.72 |  |
| K2 | 209.79 | 213.88 | 199.13 | 228.73 |  |
| K3 | 174.63 | 199.59 | 190.80 | 170.77 |  |
| k1 | 73.93 | 64.25 | 72.10 | 68.91 |  |
| k2 | 69.93 | 71.29 | 66.38 | 76.24 |  |
| k3 | 58.21 | 66.53 | 63.60 | 56.92 |  |
| R | 15.72 | 7.05 | 8.50 | 19.32 |  |
| Influence degree of factors | S > W > T > W/S ratios |
| Best group | A1B2C1D2 W (MPEG5000-PCL2000) - W/S ratio (2.5:1) - T (30(C) - S (1000 rpm) |

W (wall-forming materials), W/S ratio (the mass ratio of sex pheromone to wall-forming materials), T (reaction temperature), S (stirring speed), and EE (encapsulation efficiency of micelle). The arrangements of A, B, C, D were decided by orthogonal design for 4 (factor) × 9 (run number).